[image: image1.jpg]



Technical Data Sheet
PTFE Fiberglass Cloth Tape PTFE9620
	Physical Characteristics
	Standard Values

	Carrier
	PTFE Fiberglass cloth

	Adhesive
	Silicone

	Color
	Brown

	Total thickness
	0.21mm

	Temperature resistance
	Long 300ºC / Short 260ºC

	Peel adhesion to steel
	60N/100mm

	Tensile Strength
	300N/10mm

	Length
	33mm


*Note: Values should be used for specification purposes and are averages taken from PSTC and ASTM test methods. The company does not warranty performance in specific applications. Since product performance may vary, each user should conduct their own test to determine the products fit for use in specific applications. The purchaser shall assume all risks and liabilities in connection therewith. Materials should be stored at 70°F (20° C) with 50% relative humidity. 
Descripción

La cinta  teflón con fibra de vidrio, PTFE tiene 33 metros de largo, ancho a la medida que lo requiera y 0,21 mm de grosor.
La resistencia a la temperatura es de hasta 500 ° F (280 ° C), proporciona propiedades de liberación superiores y una superficie antiadherente para permitir que la maquinaria y el equipo funcionen sin problemas y de manera eficiente.

Gracias al material de primera calidad, esta cinta tiene muy buen aislamiento y resistencia al desgaste, puede cumplir con sus diferentes aplicaciones y funcionar por más tiempo. Puede cortarlos fácilmente al tamaño perfecto para su máquina..


Compatible con selladores térmicos al vacío, manuales o por impulso.         Se adapta a casi todos los selladores al vacío FoodSaver, Weston, Seal A Meal, Cabella's y Nesco. Se adapta perfectamente a los modelos FoodSaver, incluidos FM2000, FM2100, 2240, 2440, 2244, 2450, 2840, 2860, 3240, 3460, 3835, 3840,3880, 4440, 4800,4865. GameSaver, Professional, etc.             Ideal para Weston Pro 2100, 2300 y más.

Amplia aplicación para termosellado, envoltura retráctil, como Impulse Sealer, máquina de sellado de alta velocidad, envasado de alimentos, máquina de fusión en caliente, motor, productos eléctricos de alto y bajo voltaje, protección de aislamiento de cables y alambres, fabricación de baterías de máquinas de coser y pronto, etc. Etc..
